ХАРАКТЕРИСТИКА И НАЗНАЧЕНИЕ СМЕСЕВЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ.

| Растворитель, ГОСТ или ТУ | Относительная летучесть (по диэтиловому эфиру) | Назначение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Растворяемые плёнкообразователи | Основные марки лакокрасочных материалов |
| Растворитель 645 ГОСТ 18188-72 | 8-12 | Нитроцеллюлозные. Для разбавления нитроэмалей, нитролаков и нитрошпатлёвок специального назначения. | Лаки: НЦ-134, НЦ-551, НЦ-286 чёрный. Эмали: НЦ-51-21,НЦ-25, НЦ-26,НЦ-27, НЦ-5133г, НЦ-5133м, НЦ-5134, НЦ-272 Шпатлёвки: НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009 |
| Растворитель 646 ГОСТ 18188-72 | 8-15 | Нитроцеллюлозные, нитроцеллюлозно-глифталевые, эпоксидные, нитроцеллюлозноэпоксидные, мочевино (меламино)- формальдегидные, кремнийорганические | Лаки: НЦ-269, НЦ-279, НЦ- 292, НЦ-5108, ЭП-524, Эмали: НЦ-170, НЦ-184,НЦ-216,НЦ-217, НЦ-25, НЦ-246, НЦ-258,НЦ-262, НЦ-271, НЦ-273, НЦ-1104, НЦ-282, НЦ-291, НЦ-299, НЦ-929, НЦ-5100, НЦ-5123, нитроэмали для грузовых а/м, нитроэмали № 924, ЭП-773, КО-83, НЦ-1124, НЦ-1120. Грунтовки: НЦ081, МС-067, МЧ-042 Шпатлёвки: НЦ-007, НЦ-008, НЦ-009, ЭП-0010, ЭП-0020. |
| Растворитель 647 ГОСТ 18188-72 | 8-12 | Нитроцеллюлозные. Для разбавления нитроэмалей, нитролаков для легковых а/м. | Эмали: НЦ-280, НЦ-11,НЦ-132П, АК-194. Грунтовка: НЦ-097. |
| Растворитель 647А ароматизированный |  |  | Разбавление нитроцеллюлозных ЛКМ. |
| Растворитель 648 ГОСТ 18188-72 | 11-18 | Нитроцеллюлозные, нитроцеллюлозноэпоксидные, бутилметалкрилатные, полиакрилатные. Для сглаживания штрихов и царапин опрыскиванием нитроэмалевых покрытий после шлифования. | Лаки: ЭП-524, КО-940, АС-16. Эмали: ХВ-130, АС-85, АС-95, 131, ГФ-570Рк, ЭП-51. Грунтовки: АК-069, АК-070, ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-05. |
| Растворитель 649 | 15-30 | Нитроцеллюлозно-глифталевые. | Эмали: НЦ-132к, ГФ-570Рк. |
| Растворитель 650 | 20-35 | Нитрацеллюлозные | Эмали: НЦ-11, ГФ-570Рк. |
| Растворитель 651 |  |  | Эмали: МЛ-12 |
| Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74 | 5-15 | Полихлорвиниловые, полиакрилатные, сополимеры винилхлорида с винилиденхлоридом или винилацететом. Для разбавления лакокрасочных материалов на основе полиыинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛП, сополимеров виниохлорида, эпоксидных смол и других плёнкообразующих веществ (исключая эмали ХВ-124 серой и защитной) | Лаки: ХС-76, ХС-724, Эмали: ХВ-16, ХВ-112, ХВ-124,ХВ-125, ХВ-142, ХВ-179, ХВ-518, ХВ-519, ХВ-553, ХВ-714, ХВ-750, ХВ-782, ХВ-1100, ХВ-785, ХВ-1120, ПХВ-29, ПХВ-101, ХВ-1149, ХВ-5169, ХС-119, ХС-527, ХС-710, ХС-717, ХС-720, ХС-724, ХС-747, ХС-748, ХС-759, ХС-781, ХС-5163 Грунтовки: ХВ-062, ХВ-079, ХС-010, ХС-059, ХС-068, ХС-077, МС-067 Шпатлёвки: ХВ-004, ХВ-005, ЭП-0020 |
| Растворитель Р-4 А ГОСТ 7827-74 | 5-15 | Для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛП (с том числе эмалей ХВ-124 серой и защитной), сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других плёнкообразующих веществ. |  |
| Растворитель Р-5 ГОСТ 7827-74 | 9-15 | Для разбавления лакокрасочных материалов на основе смол ПСХ ЛС И ПСХ ЛП, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других плёнкообразующих веществ. |  |
| Растворитель Р-5 А ГОСТ 7827-74 | 9-15 | Для разбавления лакокрасочных материалов (на основе смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛП, каучуков, эпоксидных, полиакриловых, кремнийорганических смол и других плёнкообразующих веществ), технология применения некоторых исключает возможность использования растворителя Р_5 | Лаки: ХВ-139, АС-16, АС-82, АС-516, АС-552, АК-113 Эмали: ЭЦ различных цветов, ХВ-124, ХВ-125, ХВ-160, ХВ-16, ХВ-782, ХВ-536, ХС-1107, АС-131, АС-560, АС-599, АС-192, ЭП-56, ЭП-140, ЭП-255, ЭП-275, ЭП-525, ЭП-567, КЧ-767, КО-96, КО-811,КО-814, КО-818, КО-822, КО-841 Грунтовки: АК-069, АК-070, ЭП-0104 Шпатлёвки: ЭП-0020, ЭП-0026, ЭП-0028. |
| Растворитель Р-6 | 9-11 | Меламиноформальдегидные резиловые поливинилбутиральные | Лаки: ВЛ-725, ВЛ-725г Эмали: ЭП-569, ХВ-535 |
| Растворитель Р-7 | 25-32 | Поливинилбутиральные, крезолфлрмальдегидные. | Лак: ВЛ-51 |
| Растворитель Р-11 | 0,7-1,2 (по ксилолу) |  |  |
| Растворитель Р-12 | 8-14 | Перхлорвиниловые, полиакрилатные | Эмали: ХВ-533, ХВ-785, ХВ-1120, ХВ-194 |
| РастворительР-14 | 1,1-1,5 | Эпоксидные (отверждаемые изоцианатными отвердителями) | Эмаль: ЭП-711 |
| Растворитель Р-24 ГОСТ 7827-74 | 10-20 | Перхлорвиниловые | Эмали: ХВ-110, ХВ-113, ХВ-238 Грунтовка ХВ-050 |
| Растворитель Р-40 |  | Эпоксидные | Эмаль ЭП-140 Грунтовка ЭП-076 Шпатлёвка ЭП-0010 ЭП-0020 Лак ЭП-741 |
| Растворитель Р-60 | 13-25 | Крезолоформальдегидные и поливинилбутиральные | Эмали: ФЛ-557, ВЛ-515 |
| Растворитель Р-83 |  | Эпоксиэфирные | Грунтовка ЭФ-083 |
| Растворитель Р-119 |  |  |  |
| Растворитель Р-119Э |  |  |  |
| Растворитель Р-189 | 1,2-1,6 (по ксилолу) | Полиуретановые, уралкидные | Лаки: УР-293, УР-294 |
| Растворитель Р-197 | Не менее 80 | меламиноалкидные | Эмали: МЛ-12, МЛ-197, МЛ-1214 |
| Растворитель Р-198 | 35-45 |  | Эмаль МЛ-1121 |
| Растворитель Р-219 | 13-18 | Полиэфирные | Лаки: ЭП-250М, ПЭ-247 Шпатлёвка ЭП-0025 |
| Растворитель Р-265 |  | Алкидноакриловые | Эмаль АС-265 |
| Растворитель Р-1101 | 1,0-6,0 (по ксилолу) | Полиакрилатные | Эмаль АС-1101 |
| Растворитель Р-1101 М |  |  | Эмаль АС-1101 М |
| Растворитель Р-1166 | 1,0-2,5 (по ксилолу) | Полиакрилатные и нитрацеллюлозные | Эмали: АС-1166, АС-1166 М |
| Растворитель Р-1176 | 1,0-6,0 (по ксилолу) | Полиуретановые | Полиуретановые эмали |
| Растворитель Р-2106 | 1,2-5,5 (по ксилолу) | Полиакрилатные амидсодержащие, эпоксидные | Эмаль АС-2106 |
| Растворитель Р-2106 М |  | Полиакрилатные амидсодержащие, эпоксидные | Эмаль АС-2106 М |
| Растворитель Р-2115 |  | Нитроакрилатные | Эмали: АК-2115, АК-2115М |
| Растворитель Р-3160 |  | Поливинилацетальные | Эмаль ВЛ-55 |
| Растворитель РЛ-176 | 1,5-4,5 (по ксилолу) | Полиакрилатные, полиуретановые | Лак АС-176 |
| Растворитель РЛ-176М | 1,5-4,5 (по ксилолу) | Полиакрилатные, полиуретановые | Лак АС-176 |
| Растворитель РФГ | Не более 1,3 (по ксилолу) | Поливинилбутиральные | Грунтовки: ВЛ-02, ВЛ-08, ВЛ-023,ВЛ-05 |
| Растворитель РЛ-251 | 1,5-4,5 (по ксилолу) | Полиэфирные | Лаки: ЭП-251А, ПЭ-251Б |
| Растворитель РЛ-278 | 0,82-1,1 (по ксилолу) | поливинилацетальные | Лак ВЛ-278 |
| Растворитель РЛ-298 | 1,3-1,8 | Эпоксидные | Лак ЭП-298 |
| Растворитель РЛ-541 |  | Эпоксифенольные | Лак ЭП-541 |
| Разбавитель РВЛ | 1,3-2,0 (по ксилолу) | Поливинилформальэтилаль | Винилфлексовые лаки |
| Растворитель РС-2 | 30 | Масляные, битумные, пентафталевые (тощие и средние) | Эмали: ПФ-837, ПФ-1105, ПФ-170 |
| Разбавитель № 30 |  | Смесь акрилатного сополимера и эпоксидной смолы, эпоксиднофенольные с добавкой поливинилбутираля | Лаки: ФЛ-559, ФЛ-561 Эмали АС-576, ЭП-547 |
| Растворитель РМЛ-315 | 13-22 | нитратцеллюлозные | Лак Нц-223 |
| Разбавитель РКБ-1 |  | Меламино и мочевино- формальдегидные | Лак МЛ-248 Эмали: МЛ_169, МЛ-242,МЛ-729,МЛ-629, МЧ-13, МЧ-277, ФЛ-511 Грунтовки: ГФ-089, МЛ-058, МЛ-064, МЧ-042 |
| Разбавитель РКБ-2 |  | Мочевино-формальдегидные | Лак МЧ-52 |
| Растворитель РА |  | эпоксидные | Грунтовка ЭП-057 |
| Растворитель для масдяных красок, эмалей и лаков |  |  | Роазбавление загустевших масел, лаков |
| Растворитель смешанного состава |  |  | Разбавление масляных красок |
| Разбавители для электроокраски марки РЭ ГОСТ 18187-72 РЭ-1В РЭ-2В РЭ-3В РЭ-4В РЭ-5В РЭ-6В РЭ-7В РЭ-8В РЭ-9В РЭ-10В РЭ-11В | 12-18 12-18 18-24 18-24 16-22 16-22 12-18 18-26 14-20 20-26 18-24 | Меламиноалкидные, мела-миноформальдегидные Меламиноалкидные, мела-миноформальдегидные Пентафталевые, глифталевые, меоаминоалкидные Пентафталевые, глифталевые,мочевиноформальдегидные Полихлорвиниловые Нитроцеллюлозные Алкидностирольные Поливинилакрилатные Масляные краски, густотёртые белила на природных неорганических пигментах Эпоксидные | Грунтовка МЧ-042 Эмали: МЛ_152, МЛ-12, МЛ-242 Лак МЧ-52 Грунтовка МЧ-042 Эмали: МЛ-152, МЛ-12, МЛ-242, МЛ-1214 Эмали: ГФ-571, МЛ-152, ПФ-223 Лак МЧ-52 Эмали: МЛ-152, ГФ-1426, ПФ-115, ПФ-133, ПФ-124 Эмаль ХВ-124 Лаки: НЦ-241, НЦ-258 Эмаль МС-17 Эмаль ПЭ-126 Грунтовка ЭФ-083 Эмаль ФЛ-777 |
| Раствортель РЭС-5107 | 5,0-9,0 | Сополимер винилхлорида с винилацетатом | Эмаль ХС-5107 |